## Slide 1
Гидротермическая обработка и сушка древесины
Гидротермическая обработка и сушка улучшают свойства древесины для строительства и производства.

## Slide 2
Сушка древесины веками использовалась для сохранения прочности и предотвращения гниения. Сегодня требования к качеству стали строже, что диктует современные методы сушки.
Исторические аспекты и значение сушки древесины
2

## Slide 3
Обработка также способствует уничтожению микроорганизмов и вредителей, улучшая гигиенические свойства и долговечность материала в строительстве.
Гидротермическая обработка объединяет тепло и пар для изменения структуры древесины и снижения её гигроскопичности, что повышает её стойкость к внешним воздействиям.
Процесс снижает внутренние напряжения в древесине, уменьшая риск деформаций и трещин во время эксплуатации изделий и повышает стабильность размеров.
Что такое гидротермическая обработка древесины
3

## Slide 4
Под воздействием высокой температуры и влаги происходит частичная деградация гемицеллюлозы*, что уменьшает гигроскопичность*и улучшает устойчивость древесины к гниению и плесени.
*Гемицеллюлозы — это группа растительных полисахаридов, которые входят в состав клеточных стенок растений, наряду с целлюлозой и лигнином.
Структура клеточных стенок стабилизируется, снижается содержание свободной влаги, что уменьшает внутренние напряжения и повышает механическую прочность готового материала.
Физико-химические изменения при гидротермической обработке
4

## Slide 5
Основные этапы сушки древесины
5
Начальный этап Удаляется свободная (поверхностная) влага, скорость сушки самая высокая, древесина быстро теряет влагу.
Прогрессирующий этап Освобождается связанная влага внутри клеток; скорость сушки замедляется, требуется строгое поддержание температуры и влажности.
Завершающий этап Влага доводится до заданного уровня, обеспечивая стабильность размеров и предотвращая дефекты в древесине.
Охлаждение и стабилизация Древесина постепенно охлаждается до окружающей температуры при контролируемых условиях, избегая резких перепадов и деформаций.

## Slide 6
Данные лабораторных исследований камерной сушки, 2023
На ранних этапах сушка проходит быстро из-за удаляемой свободной влаги. Процесс замедляется при снижении влажности, когда удаляется связанная влага в клетках древесины.
6
Изменение влажности древесины во время камерной сушки

## Slide 7
Важность влажности древесины
7
Правильный уровень влажности обеспечивает стабильность размеров, предотвращает гниение и продлевает срок службы изделий из древесины.
Влияние на качество
Отличают свободную влагу, находящуюся в порах, и связанную влагу, которая содержится внутри клеточных стенок древесины.
Виды влаги
Влажность — процентное содержание воды в древесине относительно её массы в сухом состоянии, влияет на все физико-механические свойства материала.
Определение влажности

## Slide 8
Справочник по технологии древесины, 2022
Сравнительная таблица основных методов с оценкой точности и скорости определения. Весовой метод точен, но медленен; электрические методы удобны для оперативного контроля.
8
Методы измерения влажности древесины

## Slide 9
Гигроскопичность отражает способность древесины поглощать влагу из воздуха, что влияет на изменение её размеров и свойства в зависимости от условий.
Эта характеристика зависит от породы древесины — разные виды имеют разную способность связывать влагу.
Температура и влажность окружающего воздуха определяют равновесное состояние влагонасыщения древесины и её стабильность.
Знание гигроскопичности важно для правильного выбора методов сушки и эксплуатации древесины в различных климатических условиях.
Гигроскопичность древесины и её роль
9

## Slide 10
Исследования влажностных свойств древесины, 2023
Равновесная влажность повышается при увеличении влажности воздуха и снижении температуры окружающей среды. Пониженная температура и высокая влажность приводят к большему содержанию влаги в древесине, что важно учитывать при хранении.
10
Равновесная влажность древесины при различных условиях

## Slide 11
Усушка древесины происходит при снижении влаги в клетках, что вызывает уменьшение размеров материала и может привести к трещинам и деформациям в изделиях.
Разбухание происходит при поглощении древесиной влаги, что приводит к увеличению размеров и может вызвать искажение формы, снижая качество и стабильность изделий.
Эти процессы напрямую связаны с содержанием связанной влаги в клеточной структуре и влияют на долговечность и внешний вид готовой продукции.
Усушка и разбухание древесины: причины и последствия
11

## Slide 12
Механизмы усушки и разбухания древесины
12
Изменение размеров древесины При повышении влажности клетки впитывают воду, расширяются, вызывая разбухание и изменения габаритов. Эти колебания влияют на стабильность размеров и качество продукции.
Влияние влаги на клеточную структуру При уменьшении влаги клеточные стенки теряют воду, что приводит к сокращению объёма древесины. Этот процесс сопровождается напряжениями внутри материала, способными вызвать трещины.

## Slide 13
Типы оборудования для сушки древесины
13
Обеспечивают контроль температуры и влажности в замкнутом пространстве, обеспечивая равномерную и эффективную сушку пиломатериалов.
Камерные сушильные установки
Используют поток горячего воздуха для удаления влаги, подходят для быстрой сушки мелких деревянных изделий и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.
Конвекционные сушилки
Создают низкое давление для ускоренного испарения влаги при низких температурах, снижая риск повреждения древесины и деформаций.
Вакуумные сушилки
Применяют электромагнитные поля для нагрева древесины изнутри, что ускоряет сушку и улучшает качество поверхности материала.
Индукционные сушильные установки

## Slide 14
Технические данные производителей оборудования, 2023
Сравнение по способу нагрева, объёму обработки и уровню автоматизации. Выбор оборудования зависит от объёма, типов древесины и экономических факторов производства.
Классификация сушильных устройств
14

## Slide 15
Камеры позволяют поддерживать оптимальный микроклимат с точным контролем температуры и влажности для равномерной и бережной сушки древесины.
Организована циркуляция воздуха, которая увеличивает эффективность удаления влаги и предотвращает образование плесени и дефектов на поверхности материала.
Такое оборудование широко используется в промышленных масштабах, обеспечивая стабильное качество и повышение долговечности пиломатериалов.
Лесосушильные камеры для пиломатериалов
15

## Slide 16
Процесс начинается с нагрева воздуха до оптимальной температуры с последующим равномерным распределением внутри камеры, что способствует эффективному испарению влаги.
Технология камерной сушки древесины
16
Вентиляция обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, предотвращая локальное переувлажнение, а поддержание заданных параметров обеспечивает стабильность размеров и качества древесины.

## Slide 17
Исследования по камерной сушке, 2023
Толщина материала значительно влияет на время сушки, что требует адаптации режима для оптимизации потребления энергии и сохранения качества. Оптимальные режимы сушки сокращают время процесса без риска ухудшения свойств древесины, обеспечивая экономию ресурсов и качество.
17
Производительность и эффективность камерной сушки

## Slide 18
Изменение цвета древесины может быть результатом перегрева и воздействия влаги, влияя на эстетические свойства и ценность материала.
Трещины в торцах и поверхности возникают из-за слишком быстрого удаления влаги, вызывающего неравномерное напряжение в древесине.
Коробление и поскрипы связаны с неравномерной сушкой и плохой циркуляцией воздуха внутри сушильной камеры, приводя к деформации изделий.
Дефекты древесины при сушке: виды и причины
18

## Slide 19
Установление и соблюдение правильных температурных и влажностных режимов позволяет минимизировать растяжение и сжатие древесины, снижая риск повреждений.
Предварительная гидротермическая обработка снижает внутренние напряжения и улучшает устойчивость к деформациям во время сушки.
Контроль циркуляции воздуха и равномерность распределения температуры обеспечивает однородность сушки и предотвращает локальные дефекты.
Использование камер с автоматическим регулированием и системами мониторинга помогает быстро реагировать на изменения параметров и поддерживать оптимальные условия.
Предотвращение дефектов сушки: методы и практика
19

## Slide 20
Заключение и перспективы развития гидротермической обработки и сушки древесины Гидротермическая обработка и современная сушка древесины существенно повышают качество, стабильность размеров и долговечность изделий, а новые технологии делают процесс более эффективным и экологичным.