МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Теоретическая часть контрольной работы выполняется в отдельной тетради или на листах формата А 4. Вариант темы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Тематика контрольных работ для самостоятельной работы студентов

- Основные принципы выбора для деталей различного назначения 
цементуемых, улучшаемых, пружинных и износостойких сталей.

- Преимущества  и  недостатки   пластмасс  перед металлическими
материалами.

- Виды металлургических процессов

- Древесина. Изделия из древесины. Основные методы повышения качества древесины.

- Виды аморфных материалов и их применение.

- Полимеры - состав, строение и свойства. Способы нанесения полимерных покрытий.

- Пластические массы. Применение термопластичных и термореактивных пластмасс.

- Резины. Основные области применения резин и каучуков.

- .Клеящие материалы.

- Лакокрасочные изделия. Лакокрасочные покрытия.

Практическая работа по материаловедению

Методические указания

Практическое задание выполняется в той же контрольной работе, что и теоретическое задание,  и является обязательным для студентов – заочников, так как успешная деятельность их в качестве специалистов невозможна без знаний в данной области. Выбор варианта производится  по последней цифре номера зачетной книжки. Расшифровку аббревиатуры  марок конструкционных материалов рекомендуется производить подробно, по необходимости указывая соответствующий ГОСТ.

Тема:  Классификация и маркировка сталей, чугунов, цветных сплавов.

Цель:  Ознакомиться с классификацией сталей, чугунов и цветных сплавов, овладеть практическими навыками по расшифровке марок  конструкционных материалов.

Наиболее широкое распространение в качестве конструкционных материалов в настоящее время получили металлы и их сплавы, поэтому в настоящей работе будут рассмотрены только стали, чугуны, цветные металлы и их сплавы ( медь, алюминий, титан, магний и сплавы на их основе).

- Классификация и маркировка сталей

Сталями  принято называть сплавы железа с углеродом, содержащим до  2,14 % углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены  специально для улучшения физико-химических свойств  (легирующие добавки). Стали классифицируются по самым различным признакам. Мы рассмотрим следующие:

1.1 Химический состав

В зависимости  от химического состава различают стали углеродистые ( ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75) и легированные (ГОСТ 4534-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79). В свою очередь углеродистые стали могут быть:

1) малоуглеродистыми, т.е. содержащими углерода менее 0,25 %;

2) среднеуглеродистыми, содержание углерода составляет 0,25- 0,60 %;

3) высокоуглеродистыми, в которых концентрация углерода превышает  0,60 %.

Легированные стали подразделяются на:

1) низколегированные - содержание легирующих элементов до 2,5 %;

2) среднелегированные – в их состав входят от 2,5 до 10 % легирующих элементов;

3) высоколегированные – которые содержат свыше 10 % легирующих элементов

1.2 Назначение

По назначению стали бывают:

- Конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и машиностроительных изделий;

- Инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, штамповой и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65 % углерода.

- С особыми физическими свойствами, например, с определенными магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного расширения: электротехническая сталь, суперинвар.

- С особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, жаростойкие или жаропрочные стали.

1.3  Качество

В зависимости от содержания вредных примесей - серы и фосфора – стали подразделяются на:

- Стали обыкновенного качества – содержание серы до 0,06 % и до 0,07 % фосфора.

- Качественные  – до 0,035 % серы и фосфора каждого отдельно.

- Высококачественные -  до 0,025 % серы и фосфора.

- Особовысококачественные – до 0,032 % серы и до 0,015 % серы.

1.4 Степень раскисления

По степени удаления кислорода из стали, т.е. по степени ее раскисления, существуют:

- Спокойные стали, т.е. полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами « сп» в конце марки (иногда буквы опускаются).

- Кипящие стали – слабо раскисленные; маркируются буквами «кп».

- Полуспокойные стали , занимающие промежуточное положение между предыдущими; обозначаются буквами «пс».

Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 группы: сталь группы  А  поставляется потребителям по механическим свойствам ( такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора); сталь группы Б  - по химическому составу; сталь группы В – с гарантированными механическими свойствами и химическим составом. В зависимости от нормируемых показателей ( предел прочности σ пр  , относительное удлинение έ, предел текучести σт, изгиб в холодном состоянии) сталь каждой группы делится на категории , которые обозначаются арабскими цифрами.

Стали обыкновенного качества обозначают буквами «Ст» и условным знаком марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер. Буква «Г» после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали. Перед маркой указывают группу стали, причем группа «А» в обозначении марки стали не ставится. Для указания категории стали к обозначению марки добавляют номер  соответствующей категории в конце, первую категорию обычно не указывают.

Например: Ст1кп2 – углеродистая сталь обыкновенного качества, кипящая, № марки 1 второй категории , поставляется потребителям по механическим свойствам (группа А); Вст5Г – углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, спокойная, № марки 5, первой категории с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (группа В); БСт0 – углеродистая сталь обыкновенного качества, номер марки 0, группы  Б первой категории (стали Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют).

Качественные стали маркируют следующим образом: 1) в начале марки указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней концентрации : а) в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,65 % углерода ( 05кп – сталь углеродистая качественная, кипящая , содержит 0,05 % углерода: 60 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,60 % углерода); б) в десятых долях процента для  индустриальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой «У» ( У7 –углеродистая сталь 0,7 % С, спокойная –все инструментальные стали хорошо раскислены; У12 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная, содержит 1,2 % С):  2)легирующие элементы , входящие в состав стали, обозначаются русскими буквами:

А –азот; В –вольфрам; П-фосфор; Е-селен; К –кобальт;

Н-никель; Ц- цирконий; С –кремний; Т-титан; Х-хром;

Д-медь; Ч –редкоземельные металлы; Б-ниобий; Г-марганец; Р-бор;

М-молибден; Ф –ванадий; Ю-алюминий.

Если после буквы, означающий легирующий элемент, стоит цифра, то она  указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь содержит 0,8 – 1.5 % легирующего элемента, за исключением молибдена и ванадия ( содержание которых в сталях обычно до 0,2 – 0,3 % ), а также бора ( в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010 %), например: 14Г2 – низколегированная качественная сталь, спокойная, содержит приблизительно 1,4% углерода и до 2,0 % марганца; 03Х16Н15М3Б – высоколегированная качественная сталь, спокойная, содержит  0,03 % углерода, 16,0 %  хрома, 15,0 % никеля, до  3,0 % молибдена, до 1,0 % ниобия.

Высококачественные и особовысококачественные стали маркируют также как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А ( эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие азота, специально введенного в сталь), а после марки особовысококачественной  - через тире букву «Ш», например: У8А – углеродистая  инструментальная высококачественная сталь, содержащая 0,8 % углерода; 30ХГС-Ш – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,3 % углерода и от 0,8 до 1,5 %  хрома, марганца и кремния каждого.

Отдельные группы сталей обозначаются несколько иначе:1) шарикоподшипниковые стали маркируют буквами «ШХ», после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента ( ШХ6 – шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6 % хрома; ШХ15ГС – шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5 % хрома и от 0,8 до 1.5 % марганца и кремния); 2) быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой «Р», следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама ( Р18 – быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% вольфрама; Р6М5К5 – быстрорежущая сталь, содержащая 6,0 % вольфрама, 5,0 % молибдена, 5 % кобальта); 3) автоматные стали обозначают буквой «А» и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента (А12- автоматная сталь, содержащая 0,12 % углерода – все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора; А40Г – автоматная сталь с 0,40 % углерода и повышенным до 1,5 % содержанием марганца).

2. Классификация и маркировка чугунов

Чугунами  называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14 % углерода. Они содержат те же примеси, что и сталь, но в большем количестве. В зависимости от содержания углерода в чугуне различают : белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде карбида, и чугун, в котором углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в виде графита, что определяет прочностные свойства сплава.

Чугуны подразделяют на: 1) серые – пластинчатая или червеобразная форма графита; 2) высокопрочные – шаровидный графит; 3) ковкие – хлопьевидный графит. Чугуны маркируются двумя буквами и двумя цифрами , соответствующими минимальному значению временного сопротивления σв  в десятках МПа при соответствующем растяжении. Серый чугун обозначают буквами «СЧ» (ГОСТ 1412 – 85), высокопрочный – «ВЧ» (ГОСТ 7293 -85), ковкий – «КЧ» (ГОСТ 1215-85).Например: СЧ10 – серый чугун с временным сопротивлением  при растяжении 100 МПа;  ВЧ70 –высокопрочный чугун с  временным сопротивлением при растяжении 700 МПа; КЧ35 – ковкий чугун с временным растяжением примерно 350 МПа.

Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из антифрикционного чугуна АЧС-1, АЧС -6, АЧВ -2, АЧК-2 и др., что расшифровывается следующим образом:  АЧ – антифрикционный чугун, С - серый, В – высокопрочный,  К –ковкий. Цифры обозначают порядковый номер сплава согласно ГОСТ 1585-79.

3.Классификация и маркировка цветных сплавов

3.1 Медь и её сплавы

Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и коррозиционной стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой теплопроводностью. По чистоте медь подразделяется на марки (ГОСТ 859-78)

| Марка | МВЧк | МОО | МО | М1 | М2 | М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание меди и серебра , не менее % | 99 .993 | 99,99 | 99,95 | 99,9 | 99,7 | 99,5 |

После обозначения марки указывают способ изготовления меди : к- катодная, б -бескислородная, р- раскисленная. Медь огневого рафинирования не  обозначается. Например: МООк – технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99  % меди и серебра; М3 – технически  чистая медь огневого рафинирования,  содержит не менее       99,5 % меди и серебра.

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы –  это сплавы меди с оловом ( от 4 % до 33 % Sn, хотя бывают и безоловянные бронзы), свинцом (до 30 % Pb). алюминием ( 5-11 % Al), кремнием (4-5 % Si ), сурьмой и фосфором ( ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-74, ГОСТ 18175-78).Латуни – сплавы меди с цинком ( до 50% Zn ) и небольшими добавками алюминия, кремния, свинца, никеля, марганца ( ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80). Медные сплавы, предназначенные для изготовления деталей методами литья, называются литейными, а сплавы, предназначенные для изготовления деталей пластическим деформированием, сплавами, обрабатываемыми давлением.

Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), после чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры , указывающие количество элемента в процентах. Приняты следующие обозначения компонентов сплавов:

А – алюминий; Мц – марганец; С-свинец; Б – бериллий; Мг – магний; Су – сурьма;

Кд – кадмий; Ц – цинк; Ср – серебро; К – кремний; О – олово; Ж – железо; Н – никель;

Ф – фосфор; Мш – мышьяк; Т – титан; Х – хром.

Примеры: БрА9Мц2Л – бронза, содержащая 9 % алюминия, 2 % марганца, остальное- медь (Л указывает, что сплав литейный). ЛЦ40Мц3Ж – латунь, содержащая 40 % свинца,   3 % марганца, около 1 % железа, остальное – медь. БрОФ8,0-0,3 – бронза, содержащая наряду с медью, 8 % олова и 0,3 % фосфора. ЛАМш77-2-0,05 – латунь, содержащая 77 % меди, 2 % алюминия, 0,05 мышьяка, остальное – цинк ( в обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает на содержание меди). В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди: например,Л96 – латунь, содержащая 96 % меди и 4 % цинка (томпак); Л63 -  латунь, содержащая 63 % меди и 37 % цинка.

3.2 Алюминий и его сплавы

Алюминий – легкий металл, обладающий высокими тепло- и электропроводностью, стойкий к коррозии. В зависимости от степени чистоты первичный алюминий согласно ГОСТ 11069 -74 бывает особой ( А999), высокой (А95) и технической чистоты ( А85, А7Е, АО и др.). Алюминий маркируют буквой А и цифрами , обозначающими доли процента, свыше 99,0 % Al ; буква «Е» обозначает повышенное содержание железа и пониженное кремния. А999 – алюминий особой чистоты, в котором содержится  не менее 99,999 % Al; А5 – алюминий технической чистоты, в котором 99,5 % Al.  Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не упрочняемые и упрочняемые термической обработкой.  Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, штамповкой. Их марки приведены в ГОСТ 4784- 74. К деформируемым  алюминиевым сплавам, не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы Al – Mn  и   AL – Mg : Амц; АмцС; Амг1; Амг4,5; Амг6. Аббревиатура включает в себя начальные буквы, входящих в состав сплава компонентов и цифры, указывающие содержание легирующего элемента в процентах. К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы  системы Al – Cu –Mg c добавками некоторых элементов (дюралюны, ковочные сплавы), а также высопрочные и жаропрочные сплавы сложного химического состава. Дюралюмины маркируются буквой «Д» и порядковым номером, например: Д1,Д12,Д18, АК4, АК8. Чистый деформируемый алюминий обозначается буквами «АД» и условным обозначением степени его чистоты: АДоч ( > = 99,98 % Al), АД000 ( > = 99.80 % Al), АД0(99,5 %Al),АД1 ( 99.30 % Al), АД ( > = 98.80 % Al).

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685 – 75) обладает хорошей жидкотекучестью, имеет сравнительно небольшую усадку и предназначены в основном для фасонного литья. Эти сплавы маркируются буквами «АЛ» с последующим порядковым номером: АЛ2, АЛ9,АЛ13,АЛ22, АЛ30. Иногда маркируют по составу АК7М2; АК21М2; АН2,5;  АК4МЦ6. В этом случае «М» обозначает медь, «К» - кремний, «Ц» -цинк; «Н» - никель; цифра – среднее содержание элемента в процентах.

Из алюминиевых антифрикционных сплавов (ГОСТ 14113 – 78) изготовляют подшипники и вкладыши как литьем так и обработкой давлением. Такие сплавы маркируют буквой «А» и начальными буквами входящих в них элементов: АО9-2,АО6 -1; АН-2.5, АСМТ.  В первые два сплава входят в указанном количестве  олово и медь ( первая цифра – олово, вторая – медь в %), в третий 2,7-3,3 % никеля и в четвертый – медь, сурьма и теллур.

3.3 Титан и его сплавы

Титан – тугоплавкий металл с невысокой плотностью. Удельная прочность титана выше , чем у многих легированных конструкционных сталей, поэтому при замене сталей титановыми сплавами можно при равной прочности уменьшить массу детали на 40 %. Титан хорошо обрабатывается давлением, сваривается, из него можно изготовить сложные отливки, но обработка резанием затруднительна. Для получения сплавов с улучшенными свойствами его легируют алюминием, хромом, молибденом. Титан и его сплавы маркируют буквами «ВТ» и порядковым номером: ВТ1-00, ВТЗ-1, ВТ4, ВТ8, ВТ14. Пять титановых сплавов обозначены иначе: ОТ4-0,ОТ4, ОТ4-1, ПТ-7М, ПТ-3В.

3.4 Магний и его сплавы

Среди промышленных металлов магний обладает наименьшей плотностью (1700 кг/м³). Магний и его сплавы неустойчивы против коррозии, при повышении температуры магний интенсивно окисляется и даже самовоспламеняется. Он обладает малой прочностью и пластичностью, поэтому как конструкционный материал чистый магний не  используется. Для повышения физико-механических свойств в магниевые сплавы вводят алюминий, цинк, марганец и другие легирующие добавки. Магниевые сплавы подразделяют на деформируемые (ГОСТ 14957-76) и литейные (ГОСТ 2856-79). Первые маркируются буквами «МА», вторые «МЛ». После букв указывается порядковый номер сплава в соответствующем ГОСТе. Например. МА1 – деформируемый магниевый сплав №1;        МЛ19 – литейный магниевый сплав №19.

4.Задания для расшифровки марок конструкционных материалов

| Вариант | Марки конструкционных материалов |
| --- | --- |
| 1 | БСт3кп; 08Х20Н14С2; Р9; СЧ25; МООк; Амч3; ВТ1-00; МЛ3 |
| 2 | 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11; ВЧ45; БрА9Мц2Л; АЛ19; МВЧк; МЛ4 |
| 3 | 25ХГСА; Р6М5Ф2К8,50;КЧ50;БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; А6; ОТ4-0; МА-1 |
| 4 | 45ХН3МФА; ШХ9; 20пс; АЧС-4; Бр04Ц7С5; АДОЕ; ОТ4-1; МА2 |
| 5 | 10Х17Н13М2Т; А20; Ст6; АЧК-1; БрОФ4-0; АЛЗЗ; ОТ-4 ; МЛ19; МО |
| 6 | СТ5ГпсЗ; 25Х13Н2; 15кп; АВЧ-1; ЛС63 -2; Амц; ВТ5; МЛ15; М1 |
| 7 | 16Х11Н2ВМФ; А40Г; ШХ15; СЧ10; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2 |
| 8 | 45Х22Н4МЗ; У13; ВСт2пс2; ВЧ1СО; М2р; АЛ25; ВТ14; МА15; М2 |
| 9 | 31Х19Н9МВБТ; У10А; КЧ45; БрСу3Н3Ц3С20Ф; А8; ВТ16; МЗ; МЛ5 |
| 10 | 12Х18Н9Т; ШХ15ГС; А20; АЧС-5; ЛЦ40Мц3А; АЛ21; ВТ20; МА17 |

Рекомендуемая  литература

Основная литература

1.Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Герасименко А.И. Материаловедение для автомехаников.- Учебное пособие – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2002 -473с.

2.Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина. Материаловедение -Учебник для студентов СПО.- М., Изд. центр «Академия», 2007.-493 с.

Дополнительная литература

3.  В.Н.Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В.Дубов. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) – Учебное пособие. М., Изд. центр «Академия», 2007 - 221 с.

4. Пейсахов A.M. Материаловедение. -Учебное пособие.-  С-Пб.- 2000 - 74с.