Содержание лекционных занятий дисциплины

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Раздел 1. Структура и свойства материалов, формирование структуры

Тема 1.1. Строение, структура и связи в материалах Виды строения, особенности структуры и виды связей в материалах

Тема 1.2. Фазовые состояния вещества Твердое вещество, жидкости, газы и плазма. Поверхность раздела.

Тема 1.3. Основные свойства материалов. Технология материалов и технологические свойства. Механические, физические, химические и эксплуатационные свойства материалов. Способы производства и обработка материалов.

Тема 1.4. Металлы и сплавы Виды кристаллических решеток. Кристаллизация. Полиморфизм. Дефекты кристаллических решеток. Рекристаллизация. Виды сплавов: механическая смесь, твердые растворы и химическое соединение.

Тема 1.5. Диаграммы состояния металлов и сплавов. Точки ликвидус и солидус. Эвтектика. Виды диаграмм состояния: сплавов образующих механическую смесь; сплавов с неограниченной растворимостью компонентов; сплавов с ограниченной растворимость компонентов; сплавов образующих химическое соединение.

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом

Тема 2.1. Железо, углерод, их свойства. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Компоненты сплава (железо, углерод). Структурные составляющие (цементит, феррит, аустенит, перлит, ледебурит, ледебурит). Диаграмма железо - цементит.

Тема 2.2. Чугуны, их классификация. Структура чугунов. Классификация чугунов. Свойства чугунов. Маркировка. Область применения.

Тема 2.3. Стали их классификация .Классификация, свойства стали. Маркировка и область применения сталей. Влияние примесей на свойства стали.

Тема 2.4. Легированные стали. Легирующие элементы и их обозначение. Влияние легирующих элементов. Конструкционные стали: строительные, цементуемые, улучшаемые, высокопрочные, пружинные, износостойкие стали. Стали со специальными свойствами: коррозионностойкие (нержавеющие), жаростойкие и жаропрочные стали. Инструментальные стали и сплавы.

Тема 2.5. Термическая и химико-термическая обработка стали. Превращения в стали при охлаждении. Отжиг и его виды, закалка и ее виды. Отпуск и его виды. Поверхностное упрочнение. Цементация, азотирование и цианирование.

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы

Тема 3.1. Алюминий, медь и их сплавы. Алюминий и его свойства. Литейные и деформируемые сплавы алюминия. Медь и ее свойства. Латуни и бронзы. Область применения. Маркировка.

Тема 3.2. Сплавы других цветных металлов. Магний и его сплавы. Титан и его сплавы. Тугоплавкие и легкоплавкие цветные металлы. Область применения.

Раздел 4. Порошковые и композиционные материалы

Порошковая  металлургия. Способы производства. Виды

композиционных материалов. Матрица и ее виды. Упрочнители.

Раздел 5. Неметаллические материалы

Тема 5.1. Пластические массы. Свойства, состав и классификация пластмасс. Термореактивные и термопластичные пластмассы. Область применения. Достоинства и недостатки.

Тема 5.2. Резиновые материалы. Состав и свойства резины. Вулканизация. Материалы на основе резины.